## Slide 1: §4-7 能态密度与费米面_能态密度计算方法

## Slide 2: 为什么用“能态密度”来描述晶体中的电子？
在原子中电子的本征态形成一系列分立的能级，可以具体标明各能级能量，以说明其分布情况。
而固体中的电子能级形成准连续分布，异常密集，标明每个能级是没有意义的。这种情况下的能级分布状况，用“能态密度函数N(E)”或“单位体积能态密度g(E)”来描述。
1. 能态密度函数

## Slide 3
1. 能态密度函数
固体中电子的能量由些准连续的能级形成的能带
能量在E~E+E之间的能态数目Z
能态密度函数
单位体积能态密度g(E)：

## Slide 4
在k空间，根据E(k)=Constant构成的面为等能面
由E和E+E围成的体积为V，状态在k空间是均匀分布的
E~E+E之间的能态数目
动量标度下的状态密度
1. 能态密度函数
(1)dk表示两等能面之间的垂直距离;
(2)ds表示面积元。

## Slide 5
能态密度
考虑到电子的自旋，能态密度
1. 能态密度函数
晶体中电子的色散关系-能带结构： E(k）

## Slide 6: 关于能态密度的计算
三维情况电子能态密度的表达式：
（沿等能面积分）
二维情况电子能态密度的表达式：
（沿等能线积分）
一维情况电子能态密度的表达式：
（对等能点求和）
1. 能态密度函数

## Slide 7
1) 自由电子的能态密度
电子的能量
在球面上
k空间, 等能面是半径 的球面
能态密度
N(E)
E
自由电子情况

## Slide 8
2) 近自由电子的能态密度
晶体的周期性势场对能量的影响表现在布里渊区附近等能面的变化
二维正方格子
第一布里渊区的等能面
波矢接近布里渊区的A点，能量受到周期性的微扰而下降，等能面向边界凸现
在A点到C点之间，等能面不再是完整的闭合面，而是分割在各个顶点附近的曲面

## Slide 9
能态密度
随着k接近布里渊区，等能面不断向边界凸现，两个等能面之间的体积不断增大，能态密度将显著增大
在A点到C点之间，等能面发生残缺，达到C点时，等能面缩成一个点 (能态密度不断减小直到为零)
2) 近自由电子的能态密度

## Slide 10
第二布里渊区能态密度
能量E越过第一布里渊区的A点，从B点开始能态密度由零迅速增大
能带重叠
能带不重叠
2) 近自由电子的能态密度

## Slide 11
3) 紧束缚模型的电子能态密度
简单立方格子的s带
其等能面为球面
k=0附近
随着E的增大，等能面与近自由电子的情况类似

## Slide 12
能态密度
3) 紧束缚模型的电子能态密度
简单立方格子的s带

## Slide 13
X点k = (/a, 0, 0)的能量
出现微商不连续的奇点 —— 等能面与布里渊区相交
带底
和
3) 紧束缚模型的电子能态密度
简单立方格子的s带
X点k = (/a, 0, 0)
R点[ ]
Γ点[ ]
范霍夫奇点：能态密度的临界点-布里渊区的高对称点

## Slide 14
3) 紧束缚模型的电子能态密度
简单立方格子的s带

## Slide 15
能态密度的临界点（范霍夫奇点）
在该点，N(E)显示出某种奇异性，称为范霍夫奇点，也称临界点。
由公式 可知，在某个k取值处：
En(k)是k空间的周期函数，因此每个周期性单元中必定存在有 的点，例如：En(k)的极大值和极小值点； 的鞍点等等，而且这些点出现在布里渊区的高对称点处。

## Slide 16: 费米面定义
指当T＝0时，k空间中占有电子和不占有电子区域的分界面。
费米面的能量值称为费米能级EF；
对应的电子动量称为费米动量；
kF称为费米球半径； 称为费米速度；
Au
Cu
2. 费米面（电子的填充问题）
费米能级数值由电子密度决定。当T=0k时，从E=0到E=EF范围内对g(E)积分值应等于电子密度n，即：

## Slide 17: 自由电子的费米球、费米球半径
设固体中含有N个电子，它们的基态是按泡利原理由低到高填充能量尽可能低的N个电子态，若把电子看成自由电子，则其能量表示为：
N个电子在k空间填充半径为kF的球，球内包括的状态数恰好等于N，即：
一般称这个球为费米球，kF 称为费米球半径，球的表面称费米面。
2. 费米面（电子的填充问题）

## Slide 18: 练习1：三维情况的自由电子费米能级EF
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

## Slide 19: 练习1：三维情况的自由电子费米能级EF
若定义电子球半径 (由 得到);
氢原子玻尔半径 ;
Å-1
~1.5-15eV

## Slide 20
费米波矢、费米动量、费米速度和费米温度
费米能量
费米球半径
费米动量
费米速度
费米温度
2. 费米面（电子的填充问题）

## Slide 21
自由电子球半径rs
2. 费米面（电子的填充问题）

## Slide 22: 关于“晶体能带的电子填充情况”
在晶体周期场中运动的N个电子，它们的基态可用类似方法讨论，这时单电子能级用En(k)表示，分为一系列能带， 这时的En(k)一般不具有简单的自由电子的形式。而晶体周期场中运动的N个电子填充这些能级中最低的N个状态，填充情况有：
空带
满带
不满带
2. 费米面（电子的填充问题）
满带 —— 电子占据了一个能带中所有的状态
空带 —— 没有任何电子占据（填充）的能带

## Slide 23
导带 —— 一个能带中所有的状态没有被电子占满即不满带，或说最下面的一个空带
价带 —— 导带以下的第一个满带，或最上面的一个满带
禁带 —— 两个能带之间，不允许存在的能级宽度，或带隙
关于“晶体能带的电子填充情况”
空带
满带
不满带
2. 费米面（电子的填充问题）
满带 —— 电子占据了一个能带中所有的状态
空带 —— 没有任何电子占据（填充）的能带

## Slide 24
单电子的能级由于周期性势场的影响而形成一系列的准连续的能带，N个电子填充这些能带中最低的N个状态
半导体和绝缘体
—— 电子刚好填满最低的一系列能带，形成满带，导带中没
有电子
—— 半导体带隙宽度较小 ~ 1 eV
—— 绝缘体带隙宽度较宽 ~ 10 eV
2. 费米面（电子的填充问题）

## Slide 25
金属
电子除了填满一系列的能带形成满带，还部分填充了其它能带形成导带
—— 电子填充的最高能级为费密能级，位于一个或几个能
带范围内
—— 在不同能带中形成一个占有电子与不占有电子区域
的分解面
—— 面的集合称为费密面
2. 费米面（电子的填充问题）

## Slide 26
2. 费米面（电子的填充问题）

## Slide 27
碱金属 —— 具有体心立方格子，每个原胞内有一个原子，由N个原子构成的晶体，各满层电子的能级相应地分成2N个量子态的能带，内层电子刚好填满了相应的能带
n＝2的能级
—— 原子的量子态数为8，电子填充数为8个
形成晶体后相应的能带2s（1个）、2p（3个），共4个能带，每个能带所容许的量子态2N，共有8N个量子态，可以填充8N个电子
ns态所对应的能带可以填充2N电子，N个原子只有N个自由电子，只填充了半个能带而形成导带
碱金属中的N个电子只填充了半个布里渊区，费密球与布里渊区边界不相交，费米面接近球面
3. 电子的填充举例

## Slide 28: 一价碱金属 IIA族二价碱土金属
Na晶体
体心立方晶格
每个原胞有一个原子
电子组态：1s22s22p63s1
良导体
碱金属，贵重金属等
Ca元素
1s22s22p63s23p64s2
非导体？
但事实Ca却是良导体
碱土金属等
4s 4p
3. 电子的填充举例
二价碱土金属：最外层2个s态电子，似乎刚好填充满和s相应的能带。

## Slide 29
3. 电子的填充举例

## Slide 30
二价碱土金属：最外层2个s态电子，似乎刚好填充满和s相应的能带。
第一布里渊区中的状态尚未填满，第二布里渊区已填充电子，此时的费米面由两部分构成
所以碱土金属仍为金属导体
3. 电子的填充举例
由于与s对应的能带和上面的能带发生重叠，2N个尚未填充满s态能带，就开始填充上面的能带，形成两个能带都是部分填充

## Slide 31
金刚石结构的IVB族元素C、Si和Ge电子的填充
IVB原子外层有4个电子，形成晶体后成键态对应4个能带在下面，反键态对应4个能带在上面。每个能带可容纳2N个电子，成键态的4个能带刚好可以容纳8N电子
金刚石结构晶体中每个原胞有两个原子，共8个电子。晶体中的8N个电子全部填充在成键态的4个能带中形成满带，反键态则是空带, 金刚石为绝缘体
Si和Ge为半导体
3. 电子的填充举例

## Slide 32
4. 能态密度的实验结果
X射线可以将原子内层电子激发，产生空的内层能级，当外层电子(导带中的电子)跃迁填充内层能级时发射X射线光子
用X射线将Na原子的内层电子激发产生诸如1s、2s和3p等空的内层能级
—— K: 电子到1s能级的跃迁
—— LI:电子到2s能级的跃迁
—— LII:电子到2p能级的跃迁
—— LIII:电子到3s能级的跃迁

## Slide 33
导带中电子能量从带底能量到最高能量E0，各种能量的电子均可发生跃迁产生不同能量的X光子
发射出X光子能量形成一个连续能量谱
发射的X光子能量可以通过实验测得
X光子发射强度决定于
（能态密度）×（发射几率）
根据不同固体的X光子发射谱可以获知能态密度的信息
4. 能态密度的实验结果

## Slide 34
金属Na、Mg、Al和非金属金刚石、硅的实验结果
4. 能态密度的实验结果

## Slide 35
Na、Mg、Al和金刚石、硅的X光子发射能量逐渐上升的
反映了电子的能量从带底逐渐增大，其能态密度逐渐增大的规律
4. 能态密度的实验结果
在低能量区域

## Slide 36
在高能量的一端
金属Na、Mg、Al的X光子发射谱陡然下降
反映了导带未被电子填充满，最高能量的电子对应的能态密度最大
4. 能态密度的实验结果

## Slide 37
金刚石、硅的X光子发射谱逐渐下降
反映了电子填充了导带中所有的状态，即满带。而在满带顶对应的布里渊区附近，电子的能态密度逐渐降为零
在高能量的一端
4. 能态密度的实验结果

## Slide 38
例2、若已知 ，求g(E)。
解：等能面方程 ：

## Slide 39
能量为E的等能面内的状态数记作Z：
引申情况：
当m1=m2=m3时，等能面为球面；
当m1=m2≠m3时，等能面为椭球面。

## Slide 40: 例3
解：

## Slide 41: 练习2：一维紧束缚近似的电子费米能级EF

## Slide 42
解：